# 2017年度广东省科学技术奖项目公示

| 项目名称 |  | 复合转移法印刷玻璃卡纸专用环保高光乳液关键技术研发 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要完成单位 | 汕头市鑫源化工科技有限公司 |  |  |
|  | 汕头大学 |  |  |
| 主要完成人 （职称、完成单位、工作单位） |  |  | 1. 谢进标（化工工程师、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、项目的总负责人，是本项目三个发明专利的第一、第二发明人。） |
|  |  |  | 2. 高文华（教授、汕头大学、汕头大学、本项目研发的第二负责人，在项目研发过程中，对本项目的研究方案制定、配方选择、工艺设计和设备创新、检测检验等方面主要进行理论指导和协助。） |
|  |  |  | 3. 章少敏（化工机械工程师、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、本项目研发的仪器仪表及装备负责人，负责项目中试及产业化设备的选型、购置及产业化组织，生产组织及调试。） |
|  |  |  | 4. 郑少琴（化学工程师、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、项目研发的工艺技术负责人，提出了有机硅和环氧树脂复合改性工艺、项目申报、鉴定、技术文件组织、撰写人。） |
|  |  |  | 5. 谢铠烨（技术人员、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、主要负责配方设计，提出核壳聚合乳胶颗粒设计，是两个发明专利的第一、第二发明人。） |
|  |  |  | 6. 林桂贤（工程师、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、负责产品配方试验及调整，提出乳液共聚交联合成技术。） |
|  |  |  | 7. 孔花（技术人员、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、主要负责单体转化率及产品应用安全卫生研究，解决试验和检测过程中出现的工艺及检测问题。） |
|  |  |  | 8. 张静（技术人员、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、负责乳液稳定性及分析方法研究，负责原料及产品指标检测方法的分析及研究；负责VOCs检测方法的研究。） |
|  |  |  | 9. 陈泽童（技术人员、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、主要负责项目产业化研究，负责试验方案的制定及改进。） |
|  |  |  | 10. 陈培聪（技术人员、汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头市鑫源化工科技有限公司、负责产品的应用研究、应用试验过程、试验方案的制定及改进，应用数据的分析，进行售前售后服务。） |
| 项目 简介 | 1、主要技术内容： 本项目合成了适合复合转移法生产玻璃卡纸的专用环保高光乳液。项目设计并合成了多层梯度核壳结构乳液，系统研究了单体类型、乳化剂、引发剂、交联剂、改性剂等成分及聚合工艺对乳胶颗粒的影响，通过使用现代化分析表征手段，探讨了颗粒结构与乳液性能的关系，初步阐明了影响乳液性能的规律；项目开发出反应釜内多循环混合乳化聚合技术，攻克了复合转移法玻璃卡纸高光乳液的关键技术，该乳液具有极低VOCs和单体残留等优点。用该乳液生产的玻璃卡纸具有光泽度高、耐折性好、附着力强、印刷及烫金适应性强等特点，且生产效率高，生产成本低。项目主要创新点如下： （1）多层核壳乳胶颗粒的设计与合成技术：采用多次滴加半连续合成方法，合成具有不同玻璃化温度及含量的三层乳胶颗粒，提高应用性能。 （2）超低VOCs及单体含量的丙烯酸乳液合成技术：利用单体的可设计性，优化单体及功能单体配比、乳化剂复配、引发剂选择，研究乳液合成的搅拌、温度过程、聚合加液方法等，解决水性乳液高光泽度和耐热性差的缺陷，合成不含成膜助剂和低单体残留的高光乳液。 （3）多层核壳丙烯酸乳液共聚交联技术：在乳胶颗粒各层内部及各层之间，通过交联剂进行交联接枝，提高图层柔韧性能。 （4）多层核壳丙烯酸乳液复合改性技术：通过少量的环氧树脂和有机硅对多层核壳乳胶颗粒进行改性，提高乳液应用性能。 （5）反应釜内多循环混合聚合乳化技术：采用反应釜内多循环混合乳化聚合技术控制乳胶颗粒度及颗粒分布，提高乳液的成膜性能、光泽度及印刷适应性。 （6）应用工艺的创新：应用本项目产品，采用简单的复合转移新工艺即可生产高光印刷玻璃卡纸。 2、知识产权情况： 该项目核心技术已经获得发明专利3件。 3、技术经济指标： 开发了复合转移法印刷玻璃卡纸专用环保高光乳液关键技术，并实现产业化生产，产品的技术指标符合企业标准Q/STXY 1-2016《复合转移法印刷玻璃卡纸专用环保高光乳液》的要求。产品采用复合转移新工艺制造玻璃卡纸，其VOCs 含量、光泽度（75°）、耐折性、附着力、印刷适应性及快速烫金性能均达到高端玻璃卡纸指标要求。项目产品产业化至2016年底2年半时间，已累计销售乳液11107.72吨，新增产值12314.99万元，新增利润1881.49万元。 |  |  |
| 代表性论文专著目录 | 论文1：《反应釜改造对丙烯酸乳液性能影响的研究》 |  |  |
|  | / |  |  |
|  | / |  |  |
|  | / |  |  |
| 知识产权名称 | 专利1：<一种水性涂料及其制备方法>（ZL201010284309.X） |  |  |
|  | 专利2：<一种水性漆及其制备方法>（ZL201200146839.7） |  |  |
|  | 专利3：<一种水性转移胶及基制备方法>（ZL201510088121.0） |  |  |
|  | / |  |  |
| 推广应用情况 | 本项目产品应用于复合转移新工艺制造高端玻璃卡纸具有节能环保，安全卫生，质量性能优良，生产成本低，规模效益大等优点，极大地提高了产业水平及竞争力，促进我国功能高分子乳液和高端玻璃卡纸技术进步；该技术可广泛推广应用于镭射转移胶黏剂、水性涂料、转移涂料等乳液的制造，对促进我国环保型高端功能性乳液的技术水平意义重大。 项目产品已在30多个下游企业推广应用，深受用户欢迎。该项目社会和经济效益显著。 |  |  |